**Specyfikacja techniczna Folii termokurczliwej PCV**

|  |
| --- |
| **Specyfikacja** |
|  Gęstość [g/cm3] | 1295 - 1400 |
|  Grubość [μm] | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
|  Długość półrękawa [m] | 750 | 650 | 550 | 450 | 400 |
|  Długość taśmy [m] | 1500 | 1300 | 1100 | 900 | 800 |
|  Szerokość folii [mm] | 250 do 600 (co 50) |
|  Skurcz pionowy i poziomy [%] |  35 x 35 (standard) |
|  Tolerancja wagi i długości [%] |  ± 3 % |