**Folia stretch maszynowa-Rozciągi**

**Rozciąg gwarantowany dla folii STANDARD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GRUBOŚĆ** | **μm** | **12** | **15** | **17** | **19** | **20** | **22** | **23** | **30** | **35** |
| Rozciąg gwarantowany | **%** | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

**Rozciąg gwarantowany dla folii POWER**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GRUBOŚĆ** | **μm** | **12** | **15** | **17** | **19** | **20** | **22** | **23** | **30** | **35** |
| Rozciąg gwarantowany | **%** | 100 | 160 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

**Rozciąg gwarantowany dla folii SUPER POWER**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GRUBOŚĆ** | **μm** | **12** | **15** | **17** | **19** | **20** | **22** | **23** | **30** | **35** |
| Rozciąg gwarantowany | **%** | 100 | 160 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

**Rozciąg gwarantowany dla folii NANO POWER**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GRUBOŚĆ** | **μm** | **12** | **15** | **17** | **19** | **20** | **22** | **23** | **30** | **35** |
| Rozciąg gwarantowany | **%** | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |